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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Fio veda rosca é um material vedante de tubos e conexões roscadas de uso geral que é aplicado diretamente de sua embalagem sobre as roscas de tubulação.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de fio veda rosca. O material em epígrafe será utilizado para garantir a estanqueidade das conexões roscadas das tubulações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do fio veda rosca deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. EN 751-2.
3.1.2.2. ASTM D 1599
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE FIO VEDA ROSCA
4.2.1. Tecnologia: Fio de multifilamentos revestido;
4.2.2. Base química: Fio branco de poliamida com pasta inerte;
4.2.3. Não secativo (sem tempo de cura);
4.2.4. Aplicação: vedação de tubos e conexões metálicas de até 4 polegadas NPT com fluidos industriais gasosos (gás natural);
4.2.5. Aprovação em teste de estanqueidade com pressão de 700 kgf/cm2, ou superior;
4.2.6. Embalagem: conteúdo de 150 metros, ou superior; 
4.2.7. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.

5. OUTROS REQUISITOS DO FIO VEDA ROSCA
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Não aplicável.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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